ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1.     Eğrili katı-sıvı arayüzeyi [3]	3

Şekil 1.2.     Katı-sıvı arayüzey şekli ile basınçlar arasındaki ilişki [1]	3

Şekil 1.3.     Bir çerçeve içerisine sıkıştırılmış sıvı film.	4

Şekil 1.4.     Atomların dağılımına göre Gibbs serbest enerjisinin değişimi [7]	7

Şekil 1.5.     Katı ve sıvı fazların Gibbs serbest enerjilerinin sıcaklıkla değişimi.	9

Şekil 1.6.     İkili ötektik faz diyagramı [11].	12

Şekil 1.7.     A-B-C sistemi için üçlü faz diyagramı [13].	14

Şekil 1.8.     A-B-C üçlü sistemi için ölçekli faz diyagramı.	15

Şekil 1.9.     A-B-C üçlü ötektik sistemin üç boyutlu faz diyagramı [14].	16

Şekil 1.10.   A-B-C üçlü ötektik sistemin iki boyutlu faz diyagramı..	16

Şekil 1.11.   Zamana bağlı sıcaklık değişimi ve alt soğuma.	17

Şekil 1.12.   Çözünürlük alt soğumasına neden olan faktörlerin şematik gösterimi[16].	19

Şekil 1.13.   Eğrilmiş arayüzeyin Gibbs serbest enerjisinin sıcaklıkla değişiminin gösterimi.	23

Şekil 1.14.   İki bileşenli bir alaşımda sabit sıcaklıkta serbest enerjinin bileşimle değişimi	25

Şekil 1.15.   Molar serbest enerji- Bileşim diyagramında arayüzey enerjisinin katı-sıvı                                               arayüzeyi dengesine etkisinin gösterimi.	25

Şekil 1.16.   Katı-sıvı arayüzey eğriliğinden dolayı katılık(solidus) ve sıvılık(liquidus) eğrilerindeki değişimin gösterimi.	26

Şekil 1.17.   Küresel olmayan yüzeyler için Gibbs-Thomson denkleminin çıkarılmasında kullanılan diyagram [1,19].	29

Şekil 1.18.   (a) Bir fcc kristalinin (-eğrisi. (b) Kristalin üç boyutlu denge şekli. [8].	31

Şekil 1.19.   Arayüzey enerjisinin ( açısı ile değişimi [21].	31

Şekil 2.1.     Homojen çekirdeklenmede embriyonun serbest  enerjisinin embriyo yarıçapına bağlılığı [8].	41

Şekil 2.2.     Heterojen çekirdeklenmenin şematik gösterimi [57].	43

Şekil 2.3.     Aktivasyon enerjisinin ve çekirdeklenme hızının alt soğumaya

göre değişimi [8]..	44

Şekil 2.4.     Kristal büyütmesi katı-sıvı arayüzey morfolojileri: (a) düzlemsel,

(b) hücresel, (c) dendritik.	45

Şekil 2.5.     Dengedeki üç fazın kesişiminin şematik gösterimi [8].	47